|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код производства** | **Название** | **Дата начала** | **Время начала** | **Дата завершения** | **Время изготовления** | **Цех** |
| 1 | Пруток ВТ3-1 КВ 190 ТУ 1-801-5061-02 | 01.02.2023 0:00:00 | 22:00:00 | 03.03.2023 0:00:00 | 30 | 630 |
| 2 | Пруток ВТ5 КР 280 ТУ 1-92-148-89 | 30.10.2022 0:00:00 | 07:39:21 | 29.11.2022 0:00:00 | 30 | 630 |
| 3 | Пруток ВТ6 КР 90 ОСТ 1 90107-73 | 27.07.2022 0:00:00 | 22:00:50 | 26.08.2022 0:00:00 | 30 | 630 |
| 4 | Пруток ВТ6 КР 125 ТУ 1-801-1964-2000 | 08.10.2022 0:00:00 | 11:39:28 | 28.03.2023 0:00:00 | 171 | 630 |
| 5 | Пруток ВТ6 КР 130 ОСТ 1 90107-73 | 28.10.2022 0:00:00 | 11:36:10 | 08.05.2023 0:00:00 | 192 | 630 |
| 6 | Пруток ВТ6 КР 150 ТУ 1-801-1964-2000 | 07.01.2023 0:00:00 | 00:18:14 | 18.07.2023 0:00:00 | 192 | 630 |
| 7 | Пруток ВТ6 КР 160 ТУ 1-801-1964-2000 | 12.12.2022 0:00:00 | 15:08:33 | 01.06.2023 0:00:00 | 171 | 630 |
| 8 | Лигатура Al-Mn | 29.07.2022 0:00:00 | 15:36:52 | 12.01.2023 0:00:00 | 167 | 40 |
| 9 | Слиток ЭИ698-ВД КР 320 Протокол 520-162-2009 | 25.09.2022 0:00:00 | 04:28:25 | 11.03.2023 0:00:00 | 167 | 40 |
| 10 | Слиток ЭИ698-ВД КР 400 Протокол 520-161-2009 | 27.09.2022 0:00:00 | 22:36:04 | 13.03.2023 0:00:00 | 167 | 40 |
| 11 | ВЖЛ12У-ВИ Пруток КР 65 ОСТ 1 90126-85 | 22.05.2022 0:00:00 | 02:25:44 | 09.11.2022 0:00:00 | 171 | 630 |
| 12 | Пруток ЭИ698-ВД КР 90 Протокол 1-801-1913-2000 | 04.06.2022 0:00:00 | 22:13:28 | 21.09.2022 0:00:00 | 109 | 510 |
| 13 | АКП-104 Штамповка ЭИ698-ВД ТУ 1-801-5098-02 | 18.06.2022 0:00:00 | 08:28:20 | 05.10.2022 0:00:00 | 109 | 510 |
| 14 | АКП-106 Штамповка ЭП742-ИД ТУ 1-801-5112-02 | 19.08.2022 0:00:00 | 14:35:44 | 24.11.2022 0:00:00 | 97 | 510 |
| 15 | Г-212 Титановая поковка  ВТ6 ОСТ 1 90000-70 | 11.05.2022 0:00:00 | 10:46:38 | 16.08.2022 0:00:00 | 97 | 630 |
| 16 | Г-442 Титановая поковка  ВТ6 ТУ 1-801-957-03 | 23.01.2023 0:00:00 | 19:10:38 | 30.04.2023 0:00:00 | 97 | 630 |
| 17 | Г-642 Титановая поковка  ВТ5-1 Протокол от 29.07.03 | 27.12.2022 0:00:00 | 01:41:14 | 15.04.2023 0:00:00 | 109 | 630 |
| 18 | Г-643 Титановая поковка  ВТ5-1 Протокол от 29.07.03 | 22.10.2022 0:00:00 | 02:00:03 | 22.01.2023 0:00:00 | 92 | 630 |
| 19 | Г-644 Титановая поковка  ВТ5-1 Протокол от 29.07.03 | 18.11.2022 0:00:00 | 14:39:48 | 18.02.2023 0:00:00 | 92 | 510 |
| 20 | Г-662 Титановая поковка  ПТ1М ТУ 1-5-132-78 | 11.10.2022 0:00:00 | 15:44:08 | 11.01.2023 0:00:00 | 92 | 510 |
| 21 | СП-748 Титановая поковка  ОТ4-1 Протокол от 05.12.03 | 06.08.2022 0:00:00 | 08:14:43 | 23.11.2022 0:00:00 | 109 | 510 |
| 22 | Т-1014 Титановая поковка ВТ6 Протокол от 11.09.09 | 25.04.2022 0:00:00 | 16:09:44 | 12.09.2022 0:00:00 | 140 | 510 |
| 23 | Т-1103 Титановая поковка ВТ6 Протокол от 11.09.09 | 05.05.2022 0:00:00 | 16:33:49 | 05.10.2022 0:00:00 | 153 | 510 |
| 24 | АКП-108 Штамповка ЭП975-ИД ТУ 1-801-5141-03 | 06.10.2022 0:00:00 | 12:42:29 | 07.01.2023 0:00:00 | 93 | 510 |
| 25 | АКП-10А Штамповка ЭК79-ИД ТУ 1-801-467-94 | 10.11.2022 0:00:00 | 20:04:44 | 11.02.2023 0:00:00 | 93 | 510 |
| 26 | АКП-114 Штамповка ЭИ698-ВД ТУ 1-801-5187-03 | 07.11.2022 0:00:00 | 18:59:31 | 08.02.2023 0:00:00 | 93 | 510 |
| 27 | АКП-115 Штамповка ЭП742-ИД ТУ 1-801-5195-04 | 17.07.2022 0:00:00 | 18:43:12 | 04.12.2022 0:00:00 | 140 | 510 |
| 28 | А-122 Стальная поковка/штамповка ЭИ415-Ш Протокол от 05.02.79 | 23.12.2022 0:00:00 | 21:58:06 | 26.05.2023 0:00:00 | 154 | 510 |
| 29 | А-123 Стальная поковка/штамповка ЭИ415-Ш Протокол от 05.02.79 | 24.11.2022 0:00:00 | 17:04:14 | 27.04.2023 0:00:00 | 154 | 510 |
| 30 | А-124 Стальная поковка/штамповка ЭИ415-Ш Протокол от 05.02.79 | 03.12.2022 0:00:00 | 13:08:38 | 06.05.2023 0:00:00 | 154 | 510 |
| 31 | Заготовки гранульные всесторонние СДП-100 ЭП741НП ТУ 1-801-1212-2008 | 03.11.2022 0:00:00 | 19:48:15 | 06.04.2023 0:00:00 | 154 | 40 |
| 32 | Заготовки гранульные всесторонние СДП-105 ЭП741НП ТУ 1-801-1207-2007 | 14.10.2022 0:00:00 | 13:34:54 | 03.03.2023 0:00:00 | 140 | 40 |
| 33 | Заготовки гранульные СДП-37 ЭП741НП ТУ 1-801-1207-2007 | 17.11.2022 0:00:00 | 18:32:42 | 21.02.2023 0:00:00 | 96 | 40 |
| 34 | Заготовки гранульные СДП-39 ЭП741НП ТУ 1-801-1207-2007 | 25.09.2022 0:00:00 | 09:17:20 | 30.12.2022 0:00:00 | 96 | 40 |
| 35 | Заготовки гранульные СДП-40 ЭП741НП ТУ 1-801-1207-2007 | 03.05.2022 0:00:00 | 10:23:02 | 26.08.2022 0:00:00 | 115 | 40 |
| 36 | ВЖЛ12У-ВИ Пруток КР 90 Протокол №7-01/872-2008 ОСТ 1 90126-85 | 23.10.2022 0:00:00 | 12:59:43 | 15.02.2023 0:00:00 | 115 | 630 |
| 37 | ВЖЛ12Э-ВИ Пруток КР 65 ОСТ 1 90126-85 | 09.05.2022 0:00:00 | 05:32:50 | 25.06.2022 0:00:00 | 47 | 630 |
| 38 | ВЖЛ12Э-ВИ Пруток КР 90 ОСТ 1 90126-85 | 25.06.2022 0:00:00 | 21:52:16 | 18.08.2022 0:00:00 | 54 | 630 |
| 39 | Заготовки гранульные всесторонние СДП-114 ЭП962П ТУ 1-801-1219-2009 | 04.01.2023 0:00:00 | 04:42:31 | 27.02.2023 0:00:00 | 54 | 40 |
| 40 | Заготовки гранульные всесторонние СДП-115 ЭП962П ТУ 1-801-1219-2009 | 06.08.2022 0:00:00 | 15:42:59 | 29.09.2022 0:00:00 | 54 | 40 |
| 41 | А-209 Жаропрочная поковка/штамповка ЭИ437БУ-ВД ТУ 1-801-959-03 | 29.05.2022 0:00:00 | 12:34:20 | 15.07.2022 0:00:00 | 47 | 630 |
| 42 | А-210 Жаропрочная поковка/штамповка ЭИ437БУ-ВД ТУ 1-801-959-03 | 08.08.2022 0:00:00 | 05:56:23 | 24.09.2022 0:00:00 | 47 | 630 |
| 43 | А-252 Жаропрочная поковка/штамповка ЭИ437БУ-ВД Протокол от 25.11.02 | 20.10.2022 0:00:00 | 09:14:52 | 06.01.2023 0:00:00 | 78 | 630 |
| 44 | Пруток ВТ20 КР 140 ТУ 1-801-5047-01 | 11.06.2022 0:00:00 | 14:21:11 | 28.08.2022 0:00:00 | 78 | 630 |
| 45 | Пруток ВТ20 КР 150 ОСТ 1 90107-73 | 03.11.2022 0:00:00 | 20:34:38 | 03.01.2023 0:00:00 | 61 | 630 |
| 46 | Пруток ВТ20 КР 180 ОСТ 1 90107-73 | 23.08.2022 0:00:00 | 06:12:11 | 23.10.2022 0:00:00 | 61 | 630 |
| 47 | Заготовки гранульные всесторонние СДП-26 ЭП741НП ТУ 1-801-1208-2007 | 05.05.2022 0:00:00 | 10:43:33 | 22.07.2022 0:00:00 | 78 | 40 |
| 48 | Заготовки гранульные СДП-34 ЭП741НП ТУ 1-801-1207-2007 | 17.11.2022 0:00:00 | 01:18:37 | 21.12.2022 0:00:00 | 34 | 40 |
| 49 | Заготовки гранульные СДП-35 ЭП741НП ТУ 1-801-1207-2007 | 01.06.2022 0:00:00 | 10:15:19 | 05.07.2022 0:00:00 | 34 | 40 |